[image: image1.emf]
Кабель VEGATEL RG-213 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
[image: image2.png]



Коаксиальный кабель VEGATEL RG-213 обеспечивает передачу ВЧ сигнала с низкими потерями. Центральный проводник состоит из чистой меди (Bulk Copper). Внутренний диэлектрик изготовлен из светостабилизированного поливинилхлорида (PVC).  

Рабочие параметры
	Параметры
	Значение

	Сопротивление
	50±3 Ом

	Погонная емкость
	100 пФ/м

	Коэффициент укорочения
	0,66 ± 0,03


	Диаметр центральной жилы
	7/0,75 мм

	Материал центральной жилы
	BC 

	Диаметр диэлектрика
	7,25 мм

	Материал диэлектрика
	SPE

	Внешний диаметр оболочки
	10,3 мм


	Материал оболочки
	PVC

	Диаметр оплётки
	7,9 мм

	Материал оплетки
	ССА

	Плотность основного экрана
	90%

	Вес бухты


	13,6 кг

	Габариты бухты
	31 см х 31 см х 25 см

	Упаковка
	бухта 100 м

	Срок службы изделия
	20 лет

	Температура эксплуатации
	от -40℃ до +70℃

	Температура инсталляции
	от -20℃ до +50℃


	Наименование продавца
	
	Печать продавца



	Адрес и телефон продавца
	
	

	Штамп ОТК
	
	

	Серийный номер изделия
	
	

	Дата продажи
	
	


